2019年流通领域含防火性能的建筑材料产品及其企业名单

| 序号 | 被抽查市场主体名称 | 被抽样市场 主体地址 | 生产单位名称（标称） | 生产单位地址（标称） | 产品名称 | 商标（标称） | 规格型号 | 生产日期/批号 | 综合判定 | 不合格项目 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 广州市增城尔丰装饰材料经营部 | 广州市增城荔城街开园中路49号首层 | 博罗县丰源木材加工厂 | 广东省惠州市博罗县罗阳镇义和大小塘吊钟岭村 | 阻燃胶合板 | ---- | (1220×2440×12)mm | ---- | 未发现不合格 |  |  |
| 2 | 广州凯信天花装饰材料有限公司 | 广州市海珠区工业大道南656号之一首层06(仅限办公) | 广州伟企木制品有限公司 | 广州市增城区正果镇石溪村新围路38号 | 旺旺牌阻燃胶合板 | ---- | (2440×1220×9)mm | ---- | 未发现不合格 |  |  |
| 3 | 广州市海珠区永忆建材经营部 | 广州市海珠区工业大道南656号第首层B-05号 | 广东豪鹏装饰材料实业有限公司 | 鹤山市鹤城镇工业区012号B座 | 豪鹏阻燃胶合板 | ---- | (2440×1220×9)mm | ---- | 未发现不合格 |  |  |
| 4 | 广州市传盛建材有限公司 | 广州市番禺区大龙街亚运大道655号二栋133 | 广西艺译隆木业有限公司 | ---- | 艺译隆阻燃胶合板 | ---- | (2440×1220×9)mm | ---- | 未发现不合格 |  |  |
| 5 | 广州市艺安装饰材料有限公司 | 广州市番禺区大龙街清河东路新桥村段1号之801、802、803 | 广州市白云区新达木业制品厂 | 广州市白云区龙归镇 | 悦安阻燃胶合板 | ---- | (2440×1220×9)mm | ---- | 未发现不合格 |  |  |
| 6 | 广州市艺安装饰材料有限公司 | 广州市番禺区大龙街清河东路新桥村段1号之801、802、803 | 广州市白云区新达木业制品厂 | 广州市白云区龙归镇 | 悦安阻燃胶合板 | ---- | (2440×1220×12)mm | ---- | 未发现不合格 |  |  |
| 7 | 广州市海珠区锦雕装饰材料经营部 | 广州市海珠区石溪村工业大道南656号第首层A5-35、36、37号 | 广州市创安消防材料有限公司 | 广州市白云区人和镇岗尾村月龙洞街南9号 | 阻燃胶合板 | CHUANG YING | 2440mm×1220mm×9mm | ---- | 未发现不合格 |  |  |
| 8 | 广州市白云区同和美佳装饰材料商行 | 广州市白云区同和街同沙路283号广东天健家居装饰广场D103B-3 | 广州市白云区人和俊威木业加工厂 | 广州市白云区人和镇鹤亭村秀盛路自编88号 | 御富牌阻燃胶合板 | 图形商标 | (2440×1220×9)mm | 2019-11-12 | 未发现不合格 |  |  |
| 9 | 广州市怡安装饰材料有限公司 | 广州市荔湾区南岸路22-26号羊城装饰材料市场19、20铺 | 佛山市创森木业有限公司 | 佛山市三水区工业区大塘园79-2号(自编1号) | 禾安牌难燃胶合板 | 禾安牌 | （2440×1220×15)mm | 2019-09-27 | 未发现不合格 |  |  |
| 10 | 广州市白云同和吉隆生木业 | 广州市白云区同和街同沙路283号广东天健家居装饰广场D3318-1档 | 江门市新会集安防火材料有限公司 | 江门市新会区大泽镇文龙村、小泽村马山(土名) | 阻燃胶合板 | 图形商标 | 2440mm×1220mm×12mm | 2019-03 | 未发现不合格 |  |  |
| 11 | 广州市白云区同和强荣装饰材料经营部 | 广州市白云区同和街同沙路283号广东天健家居装饰广场D3318档 | 佛山市三水区西南街一品木夹板厂 | 佛山市三水区西南街金本洲边大和村大坳岗2号 | 阻燃胶合板 | ---- | 2440mm×1220mm×9mm | 2019-09 | 未发现不合格 |  |  |
| 12 | 广州市白云区同和鑫宝森装修材料经营部 | 广州市白云区同和街同沙路283号广东天健家居装饰广场D3415档 | 广东益利安消防材料有限公司 | 佛山市南海区里水布新工业区1号 | 难燃胶合板 | 图形商标 | 2440mm×1220mm×9mm | 2019-09-19 | 未发现不合格 |  |  |
| 13 | 广州市白云区同和顶森木业商行 | 广州市白云区同和街同沙路283号广东天健家居装饰广场D3区3栋自编D3301-1号 | 广州市伟正木制品有限公司 | 广州市南沙区东涌镇启新路127、129、141号 | 伟业牌B1级“全”阻燃胶合板 | ---- | 2440mm×1220mm×15mm | 2018-12-30 | 未发现不合格 |  |  |
| 14 | 广州市天河天平德信和木业经营部 | 广州市天河区天平装饰材料城B85-B89号 | 广州市白云区人和俊威木业加工厂 | 广州市白云区人和镇鹤亭村秀盛路自编88号 | 御富牌阻燃胶合板 | 御富 | (2440×1220×9)mm | ---- | 未发现不合格 |  |  |