2019年流通领域铝质天花、无机复合天花板产品及其企业名单

| 序号 | 被抽查市场主体名称 | 被抽样市场 主体地址 | 生产单位名称（标称） | 生产单位地址（标称） | 产品名称 | 商标（标称） | 规格型号 | 生产日期/批号 | 综合判定 | 不合格项目 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 广州市南新建材有限公司 | 广州市白云区同和街同沙路283号广东天健家居装饰广场D1区首层自建房屋(自编D105-2号) | 廣州龍都建材有限公司 | 广州市花都区新华工业园瑞香路26号 | 铝质天花板 | 图形商标 | 哑光白，(600×600)mm 合格品 | 2018-12-23 | 未发现不合格 |  |  |
| 2 | 广州市南新建材有限公司 | 白云区同和街同沙路283号广东天健家居装饰广场D1区首层自建房屋(自编D105-2号) | 廣州龍都建材有限公司 | 广州市花都区新华工业区瑞香路26号 | 铝质天花板 | 图形商标 | 421，300×450 合格品 | 2019-08-21 | 未发现不合格 |  |  |
| 3 | 广州市荔湾区邦有装饰材料商行 | 广州市荔湾区南岸路30号B幢023档 | 肇庆市高新区鼎丰建材有限公司 | 肇庆市高新区大旺临江工业园正隆二街西一号 | 金属吊顶（晶莹皇庭） | ---- | （300×300）mm 合格品 | 2019-10-03 | 未发现不合格 |  |  |
| 4 | 广州市荔湾区邦有装饰材料商行 | 广州市荔湾区南岸路30号B幢023档 | 肇庆市高新区鼎丰建材有限公司 | 肇庆市高新区大旺临江工业园正隆二街西一号 | 金属吊顶 | ---- | （300×300）mm 合格品 | 2019-06-02 | 未发现不合格 |  |  |
| 5 | 广州市海珠区财汇装饰材料商行 | 广州市海珠区石溪村工业大道南656号第首层A5-38、39、50号 | 广州莱斯龙装饰材料有限公司 | 广州市白云区太和镇亮南路608号 | 铝质金属吊顶 | 宾宝龙 | 300mm×300mm 合格品 | 2019/11/11-C28 | 未发现不合格 |  |  |
| 6 | 广州市天河区天平南新装饰材料商行 | 广州市天河区天平装饰材料城C区第71-72档 | 广州市鸿匠天花材料制造有限公司 | 广州市白云区黄石西路128号11幢F6 | 高级铝质天花 | ---- | 300×300（mm） 合格品 | 2019-11-06 | 未发现不合格 |  |  |
| 7 | 广州市海珠区瑜晓装饰材料经营部 | 广州市海珠区工业大道南656号第首层A2-06、A2-07号 | 广州派派装饰材料有限公司 | 广州市南沙区丰泽东路106号(自编1号楼)X1301-F1956 | 高级铝质天花板 | 派派吉祥 | （600×600）mm 合格品 | 2019-10-23 | 不合格 | 耐冲击性 |  |
| 8 | 广州市天河天平建发装饰材料部 | 广州市天河区天平装饰材料城C区第46号铺 | 佛山市三水天诺联成装饰材料有限公司 | 佛山市三水区乐平镇三水中心科技工业区B区3号地（F2、F3） | 铝质金属吊顶 | ---- | 600×600（mm） 合格品 | ---- | 不合格 | 耐冲击性 |  |