广州市市场监督管理局铝塑复合板产品质量监督抽查实施细则

（2024年5月修订版）

1 抽样方法

在企业的待销产品中随机抽取有产品质量检验合格证明或者以其他形式表明合格的、近期生产的产品。

抽查样品基数满足抽样数量即可。

抽取4块（通常1220mm×2440mm）的样品和6块（100mm×100mm）用于生产同一型号规格铝塑复合板且未经表面处理的铝材（即用于铝塑复合板面材的铝材），其中2块整板和3块（100mm×100mm）的铝板为检验样品，其余为备份样品。

注：抽样人员填写抽查单时要注明产品型号规格（长×宽×厚）、铝材公称厚度。建筑幕墙用铝塑复合板确认涂层为几涂（二涂还是三涂）

随机数一般可使用随机数表、随机数骰子或扑克牌等方法产生。

2 检验依据

本次抽查检验项目和检验方法依据见表1-2。

表1 建筑幕墙用铝塑复合板检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 铝材厚度 | GB/T 17748-2016 | GB/T 17748-2016 |
|  | 涂层厚度 | GB/T 17748-2016 | GB/T 17748-2016 |
|  | 光泽度偏差 | GB/T 17748-2016 | GB/T 17748-2016 |
|  | 表面铅笔硬度 | GB/T 17748-2016 | GB/T 17748-2016 |
|  | 柔韧性 | GB/T 17748-2016 | GB/T 17748-2016 |
|  | 附着力 | GB/T 17748-2016 | GB/T 17748-2016 |
|  | 耐冲击性 | GB/T 17748-2016 | GB/T 17748-2016 |
|  | 耐磨耗性 | GB/T 17748-2016 | GB/T 17748-2016 |
|  | 耐沾污性 | GB/T 17748-2016 | GB/T 17748-2016 |
|  | 耐盐酸性 | GB/T 17748-2016 | GB/T 17748-2016 |
|  | 耐碱性 | GB/T 17748-2016 | GB/T 17748-2016 |
|  | 耐油性 | GB/T 17748-2016 | GB/T 17748-2016 |
|  | 耐溶剂性 | GB/T 17748-2016 | GB/T 17748-2016 |
|  | 耐硝酸性 | GB/T 17748-2016 | GB/T 17748-2016 |
|  | 弯曲强度 | GB/T 17748-2016 | GB/T 17748-2016 |
|  | 弯曲弹性模量 | GB/T 17748-2016 | GB/T 17748-2016 |
|  | 贯穿阻力 | GB/T 17748-2016 | GB/T 17748-2016 |
|  | 剪切强度 | GB/T 17748-2016 | GB/T 17748-2016 |
|  | 滚筒剥离强度 | GB/T 17748-2016 | GB/T 17748-2016 |
|  | 热膨胀系数 | GB/T 17748-2016 | GB/T 17748-2016 |
|  | 热变形温度 | GB/T 17748-2016 | GB/T 17748-2016 |
|  | 耐热水性 | GB/T 17748-2016 | GB/T 17748-2016 |

表2 普通装饰用铝塑复合板检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 铝材厚度 | GB/T 22412-2016 | GB/T 22412-2016 |
| 2 | 涂层厚度 | GB/T 22412-2016 | GB/T 22412-2016 |
| 3 | 光泽度偏差 | GB/T 22412-2016 | GB/T 22412-2016 |
| 4 | 表面铅笔硬度 | GB/T 22412-2016 | GB/T 22412-2016 |
| 5 | 柔韧性 | GB/T 22412-2016 | GB/T 22412-2016 |
| 6 | 附着力 | GB/T 22412-2016 | GB/T 22412-2016 |
| 7 | 耐冲击性 | GB/T 22412-2016 | GB/T 22412-2016 |
| 8 | 耐盐酸性 | GB/T 22412-2016 | GB/T 22412-2016 |
| 9 | 耐油性 | GB/T 22412-2016 | GB/T 22412-2016 |
| 10 | 耐碱性 | GB/T 22412-2016 | GB/T 22412-2016 |
| 11 | 耐硝酸性 | GB/T 22412-2016 | GB/T 22412-2016 |
| 12 | 耐溶剂性 | GB/T 22412-2016 | GB/T 22412-2016 |
| 13 | 耐沾污性 | GB/T 22412-2016 | GB/T 22412-2016 |
| 14 | 1800剥离强度 | GB/T 22412-2016 | GB/T 22412-2016 |
| 15 | 耐热水性 | GB/T 22412-2016 | GB/T 22412-2016 |
| 16 | 热变形温度 | GB/T 22412-2016 | GB/T 22412-2016 |

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB/T 17748-2016建筑幕墙用铝塑复合板

GB/T 22412-2016 普通装饰用铝塑复合板

相关的法律、行政法规、部门规章、规范性文件

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，所检验项目全部符合标准要求，判定为被抽查产品未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。