广州市市场监督管理局塑胶跑道产品质量监督抽查实施细则

（2024年5月修订版）

1 抽样方法

在企业的待销产品中随机抽取有产品质量检验合格证明或者以其他形式表明合格的产品。

随机数一般可使用随机数表、随机数骰子或扑克牌等方法产生。

表1 抽样数量和要求

| 序号 | 产品名称 | 抽样数量 | 检测样品 | 备用样品 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 合成材料运动场地面层成品* | （500×500）mm/块×3块 | （500×500）mm/块×1块 | （500×500）mm/块×2块 | 备样封存在承检 单位 |
| 2 | 运动场地面层非固体原料 | 300 mL/瓶×2瓶 （多组分时每组分300 mL） | 300 mL/瓶×1瓶 （多组分时每组分300 mL） | 300 mL/瓶×1瓶 （多组分时每组分300 mL） |  |
| 3 | 运动场地面层固体原料 | 500 g/袋×2袋 | 500 g/袋×1袋 | 500 g/袋×1袋 |  |

*注：成品样品应为反应固化超过14天的成品。

2 检验依据

本次抽查检验项目和检验方法依据见表1~表5。

表1 田径运动场地面层检验项目及重要程度分类表

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 冲击吸收 | GB/T 14833-2020 | GB/T 14833-2020 |
| 2 | 垂直变形 | GB/T 14833-2020 | GB/T 14833-2020 |
| 3 | 抗滑值（20℃） | GB/T 14833-2020 | GB/T 14833-2020 |
| 4 | 拉伸强度 | GB/T 14833-2020 | GB/T 14833-2020 |
| 5 | 拉断伸长率 | GB/T 14833-2020 | GB/T 14833-2020 |
| 6 | 阻燃性 | GB/T 14833-2020 | GB/T 14833-2020 |
| 7 | 3种邻苯二甲酸酯类化合物（DBP、BBP、DEHP）总和 | GB/T 14833-2020 或GB 36246-2018 | GB 36246-2018 |
| 8 | 3种邻苯二甲酸酯类化合物（DNOP、DINP、DIDP）总和 | GB/T 14833-2020 或GB 36246-2018 | GB 36246-2018 |
| 9 | 18种多环芳烃总和 | GB/T 14833-2020 或GB 36246-2018 | GB 36246-2018 |
| 10 | 苯并[a]芘 | GB/T 14833-2020 或GB 36246-2018 | GB 36246-2018 |
| 11 | 短链氯化石蜡（C10-C13） | GB/T 14833-2020 或GB 36246-2018 | GB 36246-2018 |
| 12 | 4, 4’-二氨基-3, 3’ -二氯二苯甲烷（MOCA） | GB/T 14833-2020 或GB 36246-2018 | GB 36246-2018 |
| 13 | 游离甲苯二异氰酸酯（TDI）和游离六亚甲基二异氰酸酯（HDI）总和 | GB/T 14833-2020 或GB 36246-2018 | GB 36246-2018 |
| 14 | 游离二苯基甲烷二异氰酸酯（MDI） | GB/T 14833-2020 或GB 36246-2018 | GB 36246-2018 |
| 15 | 可溶性铅 | GB/T 14833-2020 或GB 36246-2018 | GB 36246-2018 |
| 16 | 可溶性镉 | GB/T 14833-2020 或GB 36246-2018 | GB 36246-2018 |
| 17 | 可溶性铬 | GB/T 14833-2020 或GB 36246-2018 | GB 36246-2018 |
| 18 | 可溶性汞 | GB/T 14833-2020 或GB 36246-2018 | GB 36246-2018 |

表2 篮球、排球、羽毛球场地面层检验项目及重要程度分类表

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 冲击吸收 | GB/T 14833-2020 | GB/T 14833-2020 |
| 2 | 垂直变形 | GB/T 14833-2020 | GB/T 14833-2020 |
| 3 | 球反弹率* | GB/T 14833-2020 | GB/T 14833-2020 |
| 4 | 摩擦系数 | GB/T 14833-2020 | GB/T 14833-2020 |
| 5 | 拉伸强度 | GB/T 14833-2020 | GB/T 14833-2020 |
| 6 | 拉断伸长率 | GB/T 14833-2020 | GB/T 14833-2020 |
| 7 | 撕裂强度 | GB/T 14833-2020 | GB/T 14833-2020 |
| 8 | 阻燃性 | GB/T 14833-2020 | GB/T 14833-2020 |
| 9 | 3种邻苯二甲酸酯类化合物（DBP、BBP、DEHP）总和 | GB/T 14833-2020 或GB 36246-2018 | GB 36246-2018 |
| 10 | 3种邻苯二甲酸酯类化合物（DNOP、DINP、DIDP）总和 | GB/T 14833-2020 或GB 36246-2018 | GB 36246-2018 |
| 11 | 18种多环芳烃总和 | GB/T 14833-2020 或GB 36246-2018 | GB 36246-2018 |
| 12 | 苯并[a]芘 | GB/T 14833-2020 或GB 36246-2018 | GB 36246-2018 |
| 13 | 短链氯化石蜡（C10-C13） | GB/T 14833-2020 或GB 36246-2018 | GB 36246-2018 |
| 14 | 4, 4’-二氨基-3, 3’ -二氯二苯甲烷（MOCA） | GB/T 14833-2020 或GB 36246-2018 | GB 36246-2018 |
| 15 | 游离甲苯二异氰酸酯（TDI）和游离六亚甲基二异氰酸酯（HDI）总和 | GB/T 14833-2020 或GB 36246-2018 | GB 36246-2018 |
| 16 | 游离二苯基甲烷二异氰酸酯（MDI） | GB/T 14833-2020 或GB 36246-2018 | GB 36246-2018 |
| 17 | 可溶性铅 | GB/T 14833-2020 或GB 36246-2018 | GB 36246-2018 |
| 18 | 可溶性镉 | GB/T 14833-2020 或GB 36246-2018 | GB 36246-2018 |
| 19 | 可溶性铬 | GB/T 14833-2020 或GB 36246-2018 | GB 36246-2018 |
| 20 | 可溶性汞 | GB/T 14833-2020 或GB 36246-2018 | GB 36246-2018 |

注：*仅适用于篮球场地面层。

表3 多功能运动场地面层检验项目及重要程度分类表

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 冲击吸收 | GB/T 14833-2020 | GB/T 14833-2020 |
| 2 | 垂直变形 | GB/T 14833-2020 | GB/T 14833-2020 |
| 3 | 抗滑值（20℃） | GB/T 14833-2020 | GB/T 14833-2020 |
| 4 | 拉伸强度 | GB/T 14833-2020 | GB/T 14833-2020 |
| 5 | 拉断伸长率 | GB/T 14833-2020 | GB/T 14833-2020 |
| 6 | 耐磨性（未老化） | GB/T 14833-2020 | GB/T 14833-2020 |
| 7 | 阻燃性 | GB/T 14833-2020 | GB/T 14833-2020 |
| 8 | 3种邻苯二甲酸酯类化合物（DBP、BBP、DEHP）总和 | GB/T 14833-2020 或GB 36246-2018 | GB 36246-2018 |
| 9 | 3种邻苯二甲酸酯类化合物（DNOP、DINP、DIDP）总和 | GB/T 14833-2020 或GB 36246-2018 | GB 36246-2018 |
| 10 | 18种多环芳烃总和 | GB/T 14833-2020 或GB 36246-2018 | GB 36246-2018 |
| 11 | 苯并[a]芘 | GB/T 14833-2020 或GB 36246-2018 | GB 36246-2018 |
| 12 | 短链氯化石蜡（C10-C13） | GB/T 14833-2020 或GB 36246-2018 | GB 36246-2018 |
| 13 | 4, 4’-二氨基-3, 3’ -二氯二苯甲烷（MOCA） | GB/T 14833-2020 或GB 36246-2018 | GB 36246-2018 |
| 14 | 游离甲苯二异氰酸酯（TDI）和游离六亚甲基二异氰酸酯（HDI）总和 | GB/T 14833-2020 或GB 36246-2018 | GB 36246-2018 |
| 15 | 游离二苯基甲烷二异氰酸酯（MDI） | GB/T 14833-2020 或GB 36246-2018 | GB 36246-2018 |
| 16 | 可溶性铅 | GB/T 14833-2020 或GB 36246-2018 | GB 36246-2018 |
| 17 | 可溶性镉 | GB/T 14833-2020 或GB 36246-2018 | GB 36246-2018 |
| 18 | 可溶性铬 | GB/T 14833-2020 或GB 36246-2018 | GB 36246-2018 |
| 19 | 可溶性汞 | GB/T 14833-2020 或GB 36246-2018 | GB 36246-2018 |

表4 合成材料面层非固体原材料检验项目及重要程度分类表

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3种邻苯二甲酸酯类化合物（DBP、BBP、DEHP）总和 | GB 36246-2018 | GB 36246-2018 |
| 2 | 3种邻苯二甲酸酯类化合物（DNOP、DINP、DIDP）总和 | GB 36246-2018 | GB 36246-2018 |
| 3 | 短链氯化石蜡（C10-C13） | GB 36246-2018 | GB 36246-2018 |
| 4 | 游离甲苯二异氰酸酯（TDI）和游离六亚甲基二异氰酸酯（HDI）总和 | GB 36246-2018 | GB 36246-2018 |
| 5 | 挥发性有机化合物（VOC） | GB 36246-2018 | GB 36246-2018 |
| 6 | 游离甲醛 | GB 36246-2018 | GB 36246-2018 |
| 7 | 苯 | GB 36246-2018 | GB 36246-2018 |
| 8 | 甲苯、二甲苯和乙苯总和 | GB 36246-2018 | GB 36246-2018 |
| 9 | 可溶性铅 | GB 36246-2018 | GB 36246-2018 |
| 10 | 可溶性镉 | GB 36246-2018 | GB 36246-2018 |
| 11 | 可溶性铬 | GB 36246-2018 | GB 36246-2018 |
| 12 | 可溶性汞 | GB 36246-2018 | GB 36246-2018 |

表5 合成材料面层固体原材料检验项目及重要程度分类表

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 18种多环芳烃总和 | GB 36246-2018 | GB 36246-2018 |
| 2 | 苯并[a]芘 | GB 36246-2018 | GB 36246-2018 |
| 3 | 可溶性铅 | GB 36246-2018 | GB 36246-2018 |
| 4 | 可溶性镉 | GB 36246-2018 | GB 36246-2018 |
| 5 | 可溶性铬 | GB 36246-2018 | GB 36246-2018 |
| 6 | 可溶性汞 | GB 36246-2018 | GB 36246-2018 |

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB/T 14833-2020 合成材料运动场地面层

GB 36246-2018 中小学合成材料面层运动场地

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。