广州市市场监督管理局体育用人造草产品质量监督抽查实施细则

（2024年6月修订版）

1 抽样方法

在企业的待销产品中随机抽取有产品质量检验合格证明或者以其他形式表明合格的、近期生产的产品。

抽查样品基数应满足抽样数量要求。在成卷产品中取样时，取样位置距头端至少2m。抽取样品尺寸和数量如表1所示。

随机数一般可使用随机数表、随机数骰子或扑克牌等方法产生。

表1体育用人造草产品抽样数量明细

| 序号 | 产品名称 | 检验样品 | 留样备查 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 体育用人造草 | 600mm×600mm×4块 | 600mm×600mm×4块 |

2 检验依据

本次抽查检验项目和检验方法依据见表2。

表2体育用人造草检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 耐酸性 | GB/T 20394-2019 | GB/T 20394-2019 |
| 2 | 耐碱性 | GB/T 20394-2019 | GB/T 20394-2019 |
| 3 | 草丝拉断力a | GB/T 20394-2019 | GB/T 20394-2019 |
| 4 | 老化试验后的草丝拉断力保留率a | GB/T 20394-2019 | GB/T 20394-2019 |
| 5 | 耐气候色牢度 | GB/T 20394-2019 | GB/T 8430-1998 |
| 6 | 单簇草丝拔出力 | GB/T 20394-2019 | QB/T 1090-2001 |
| 7 | 底布拉断力 | GB/T 20394-2019 | GB/T 20394-2019 |
| 8 | 可迁移锑 | GB/T 20394-2019 | GB 6675.4-2014 |
| 9 | 可迁移砷 | GB/T 20394-2019 | GB 6675.4-2014 |
| 10 | 可迁移钡 | GB/T 20394-2019 | GB 6675.4-2014 |
| 11 | 可迁移镉 | GB/T 20394-2019 | GB 6675.4-2014 |
| 12 | 可迁移铬 | GB/T 20394-2019 | GB 6675.4-2014 |
| 13 | 可迁移铅 | GB/T 20394-2019 | GB 6675.4-2014 |
| 14 | 可迁移汞 | GB/T 20394-2019 | GB 6675.4-2014 |
| 15 | 可迁移硒 | GB/T 20394-2019 | GB 6675.4-2014 |
| 16 | 阻燃性 | GB/T 20394-2019 | GB/T 20394-2019 |
| a. 草丝拉断力及其保留率仅检测标称草丝高度大于或等于30mm的单丝和开网丝，草丝高度小于30mm的不检测，卷曲丝的不检测。 |  |  |  |

表3体育用人造草检验项目（GB 36246-2018）

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 冲击吸收 | GB 36246-2018 | GB 36246-2018 |
| 2 | 垂直变形 | GB 36246-2018 | GB 36246-2018 |
| 3 | 草丝拉断力a | GB 36246-2018 | GB 36246-2018 |
| 4 | 单簇草丝拔出力 | GB 36246-2018 | GB 36246-2018 |
| 5 | 3种邻苯二甲酸酯类化合物（DBP、BBP、DEHP）总和 | GB 36246-2018 | GB 36246-2018 |
| 6 | 3种邻苯二甲酸酯类化合物（DNOP、DINP、DIDP）总和 | GB 36246-2018 | GB 36246-2018 |
| 7 | 18种多环芳烃总和 | GB 36246-2018 | GB 36246-2018 |
| 8 | 苯并[a]芘 | GB 36246-2018 | GB 36246-2018 |
| 9 | 可迁移铅 | GB 36246-2018 | GB 36246-2018 |
| 10 | 可迁移镉 | GB 36246-2018 | GB 36246-2018 |
| 11 | 可迁移铬 | GB 36246-2018 | GB 36246-2018 |
| 12 | 可迁移汞 | GB 36246-2018 | GB 36246-2018 |

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB/T 20394-2019体育用人造草

GB 36246-2018 中小学合成材料面层运动场地

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。