广州市市场监督管理局建筑用玻璃产品质量监督抽查实施细则

（2024年6月修订版）

1 抽样方法

在企业的待销产品中随机抽取有产品质量检验合格证明或者以其他形式表明合格的、近期生产的产品。

从企业的成品库内（包括成品堆放区）随机抽取有产品质量检验合格证明或者以其他形式表明合格的、近期生产的产品，采用简单随机抽样法抽取样品8块。

因钢化玻璃、夹层玻璃不可切裁，标准中要求的特定规格的试样由企业采用与抽查产品相同材料、相同工艺条件现场制作的方式提供。制作的试样数量可大于等于抽样数，企业对试样进行自检并提供质量检验合格证明，抽样人员在其自检合格的试样中随机抽取样品，见表1、表2。

表1 钢化玻璃抽样数量

| 序号 | 检验项目 | 样品规格 | 抽样方法 | 样品数量/块 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 检验样 | 备用样 | 小计 |
| 1 | 碎片状态 | 每块玻璃面积不应小于0.5 m2 | 随机抽取产品 | 4 | 4 | 8 |
| 2 | 抗冲击性 | 610 mm*610 mm | 现场制作 | 12 | 12 | 24 |
| 3 | 表面应力 |  |  |  |  |  |
| 4 | 霰弹袋冲击性能 | 1930mm*864mm | 现场制作 | 4 | 4 | 8 |

随机数一般可使用随机数表、随机数骰子或扑克牌等方法产生。

表2 夹层玻璃抽样数量

| 序号 | 检验项目 | 样品规格/mm | 样品数量（块） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 检验样 | 备用样 | 小计 |
| 1 | 耐辐照性 | 300×76 | 3 | 3 | 6 |
| 2 | 耐热性 | 300×300 | 3 | 3 | 6 |
| 3 | 耐湿性 | 300×300 | 3 | 3 | 6 |
| 4 | 落球冲击剥离性能 | 610×610 | 6 | 6 | 12 |
| 5 | 霰弹袋冲击性能 | 1930×864 | 12 | 12 | 24 |

2 检验依据

本次抽查检验项目和检验方法依据见表3、表4。

表3建筑用玻璃产品检验项目

| 序号 检验项目 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 碎片状态 | GB 15763.2-2005 |
| 2 | 抗冲击性 | GB 15763. 2-2005 |
| 3 | 霰弹袋冲击性能 | GB 15763. 2-2005 |
| 4 | 表面应力 | GB 15763. 2-2005 GB/T 18144 |
| 注：按项目碎片状态需确认样品公称厚度 |  |  |

表4建筑用夹层玻璃产品检验项目

| 序号 检验项目 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 耐辐照性 | GB 15763.3-2009 |
| 2 | 耐热性 | GB 15763.3-2009 |
| 3 | 耐湿性 | GB 15763.3-2009 |
| 4 | 落球冲击剥离性能 | GB 15763.3-2009 |
| 5 | 霰弹袋冲击性能 | GB 15763.3-2009 |
| 注：1、按项目霰弹袋冲击性能需确认夹层玻璃分类：Ⅰ类夹层玻璃、Ⅱ-1类夹层玻璃、Ⅱ-2类夹层玻璃、Ⅲ类夹层玻璃。 |  |  |

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB 15763.2-2005 建筑用安全玻璃 第2部分:钢化玻璃

GB 15763.3-2009 建筑用安全玻璃 第3部分:夹层玻璃

GB/T 18144-2008 玻璃应力测试方法

相关的法律、行政法规、部门规章、规范性文件

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，所检验项目全部符合标准要求，判定为被抽查产品未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。