**2023年广州市“你点我检”休闲服装产品质量监督抽查结果**

（本抽样检验结果及有关数据不得用作商业用途）

2023年11月，广州市市场监督管理局对休闲服装产品质量进行了监督抽查，共抽查了5批次产品，经检验，发现3批次产品不符合标准要求。

本次抽查依据强制性国家标准GB 18401-2010、推荐性国家标准GB/T 5296.4-2012以及相关推荐性的产品标准对产品使用说明（标识）、纤维含量、甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、耐洗（或皂洗）色牢度、耐光色牢度、耐光、汗复合色牢度等项目进行了检验。

**主要不合格项目：**产品使用说明（标识）、纤维含量、pH值。

**主要不合格项目及情况分析**

1.产品使用说明（标识）不合格的原因主要有两个方面：一是企业对产品使用说明（标识）问题不够重视；二是生产者不了解服装产品使用说明（标识）的标注要求，导致有意或无意漏标或错标。

2.纤维含量不合格的原因主要有：第一，企业质量意识淡薄，未对采购的原料进行严格把关，部分送检或者根本不送检而随意标注或者根据供应商提供的数据而盲目标注；第二，企业存在侥幸心理，对于不同批次的同款面料只检验其中部分批次，以偏概全，造成标称值与实际检测值不相符；第三，部分企业存在以次充好的行为，用价格低廉的纤维代替价格昂贵、性能优越的纤维而谋取不法利益；此外，企业对纤维含量标注要求不了解，未能按标准要求标注纤维含量，也是造成纤维含量不合格的原因之一。

3.服装织物在后整理过程中常在碱性条件下或使用碱性整理剂对产品进行后处理，如果未严格按照工艺条件进行中和处理或中和处理不充分，就可能会导致产品偏酸或偏碱，从而发生pH值超标的情况。

附件：**2023年广州市“你点我检”休闲服装产品质量监督抽查结果**