2017年广州市休闲服装产品质量监督抽查结果

近期，广州市质量技术监督局对本市生产领域休闲服装产品质量进行了监督抽查，共抽查了140家企业生产的218批次产品，经检验，有48家企业生产的67批次产品不符合标准要求。

本次抽查依据强制性国家标准GB 18401-2010、推荐性国家标准 GB/T 5296.4-2012以及推荐性的产品标准对产品使用说明（标识）、纤维含量、甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、耐洗色牢度、耐干洗色牢度、耐光色牢度、耐光汗复合色牢度及接缝性能（纰裂）等项目进行了检验和判定。

主要不合格项目及情况分析

本次抽查中有67批次产品不合格，涉及不合格项目：可分解致癌芳香胺染料、产品使用说明（标识）、接缝性能（纰裂）、pH值、纤维含量、耐摩擦色牢度和耐光色牢度，不合格项目分析如下：

1.可分解致癌芳香胺染料不合格

- 可分解致癌芳香胺染料是影响人体健康的重要安全指标，含有可分解致癌芳香胺染料的商品在与人体的长期接触中，染料如果被皮肤吸收，会在人体内扩散，可能引起人体病变和诱发癌症。可分解致癌芳香胺染料作为影响人体健康的重要品质检测指标这几年得到了国内外的广泛关注和重视，国家强制性标准GB 18401-2010明确规定，可分解致癌芳香胺染料是禁用的，如果致癌芳香胺的检出量超过20mg/kg，则判定该项目为不合格。本次抽查有2批次产品可分解致癌芳香胺染料不合格。不合格的原因主要是：织物在染色或印花时，使用了可分解致癌芳香胺的染料或颜料，而服装生产企业在采购原材料时，如未对所采用的原材料进行严格把关，就会导致最终的成品可分解致癌芳香胺染料不合格。

2.产品使用说明（标识）不合格

产品使用说明（标识）是消费者了解产品性能的主要窗口，如果标识标注错误或漏标就可能会误导消费者，影响消费者判断而购买不适用产品。本次抽查有42批次产品标识不合格。产品使用说明（标识）不合格的原因主要有两个方面：一是企业对产品使用说明（标识）问题不够重视；二是生产者不了解服装产品使用说明（标识）的标注要求，导致有意或无意漏标或错标。

3.纤维含量不合格

纤维含量是服装产品的重要品质指标之一，原料成分的优劣是决定服装产品价值的重要因素之一。消费者在选购服装时往往是依据明示纤维含量进行选购，纤维含量未标注或标注不正确，将直接影响消费者对服装的选购。本次抽查有24批次产品纤维含量不合格，主要表现在四个方面：一是实测的纤维组分与标注不符； 二是实测的纤维种类与标注不相符；三是实测值与标注值的偏差超出标准允差范围；四是忽略了低含量纤维的标注。

纤维含量不合格的原因主要有：第一，企业质量意识淡薄，未对采购的原料进行严格把关，部分送检或者根本不送检而随意标注或者根据供应商提供的数据而盲目标注；第二，企业存在侥幸心理，对于不同批次的同款面料只检验其中部分批次，以偏概全，造成标称值与实际检测值不相符；第三，部分企业存在以次充好的行为，用价格低廉的纤维代替价格昂贵、性能优越的纤维而谋取不法利益；此外，企业对纤维含量标注要求不了解，未能按标准要求标注纤维含量，也是造成纤维含量不合格的原因之一。

4.pH值超出标准允许范围

纺织品水萃取液的pH值在中性至弱酸性时，有利于保护人体皮肤的表面平衡，pH值过高或过低，都会对皮肤产生刺激，并易使皮肤受到其他病菌的侵害。根据GB 18401-2010规定，婴幼儿服装产品的pH值应达到A类要求，即4.0-7.5；直接接触皮肤的产品，其pH值至少应符合B类要求，即4.0～8.5；非直接接触皮肤的产品，其pH值至少应符合C类要求，即4.0～9.0。本次抽查，有3批次产品的pH值超出标准允许范围，检验结果全部偏碱性。上述产品的不合格部位均为纯棉或含棉织物，而该类织物在后整理过程中常在碱性条件下或使用碱性整理剂对产品进行后处理，如果未严格按照工艺条件进行中和处理或中和处理不充分，就可能会导致产品偏碱性，从而使pH值达不到标准的要求。

5.色牢度不合格

色牢度是指染色纺织品在使用或加工处理的过程中，纺织品上的染料经受各种因素作用（如日晒、水洗、汗浸、摩擦等）在不同程度上能保持其原来色泽的性能。色牢度差的服装，在使用过程中，染料容易脱落和褪色，影响美观，且脱落的染料分子或重金属离子可能通过皮肤被人体吸收而危害健康。本次抽查，有9批次产品色牢度不合格，其中，有5批次产品耐湿摩擦色牢度不合格，有4批次产品耐光色牢度不合格。面料生产企业在对面料染色时使用了劣质染料、染色后水洗不充分或者后整理不到位等，都可能导致面料的色牢度不合格，而服装生产企业采购面料时如未对面料色牢度按相应产品标准的要求进行严格把关，则可能会导致服装成品的色牢度不合格。

6.接缝性能（纰裂）不合格

接缝性能（又称纰裂）是考核机织服装产品使用性能的重要指标，FZ/T 81007-2012《单、夹服装》、FZ/T 81004-2012《连衣裙、裙套》、FZ/T 81006-2007《牛仔服装》等标准均规定成品主要部位（后背缝、袖缝、摆缝、侧缝等）的纰裂不得超过0.6cm，且部分产品标准（如FZ/T 81007-2012、FZ/T 81004-2012等）还规定纰裂测试过程不得出现织物断裂、滑脱、缝纫线断裂。本次抽查有13批次产品接缝性能（纰裂）不符合标准要求，不合格的情况包括：一是纰裂程度超过标准允许最大值，最大达到1.6 cm；二是纰裂测试过程中出现滑脱或布断等。服装接缝性能不合格的主要原因是服装生产厂家选用了比较稀薄、疏松的布料生产服装，或缝制工艺不当等；此外，部分产品标准变更后，新旧标准对接缝性能的要求有变化，如FZ/T 81004-2012规定纰裂测试过程不得出现织物断裂、滑脱、缝纫线断裂，但其旧版标准FZ/T 81004-2003未有此规定，如果企业未及时根据标准要求增加对相关内容的考核，则可能导致服装接缝性能不合格。

产品选购及使用小常识

1、尽量在正规的商场或超市中购买有较好信誉的品牌。从这些供销渠道获得的产品，其货源、质量较易得到保证，售后服务的质量一般也较高。

2、选购产品时要看产品及其包装上是否有使用说明（即产品标识），包括是否有中文标注，是否标明造者的名称和地址、产品名称、号型或规格、纤维成分及含量、维护方法、产品执行标准、安全类别。尽量不要选购无使用说明的服装，购买产品后保留产品吊牌，以保护自己应有的权益。

3、打开包装检查产品是否有影响外观的表面疵点和针眼大小的洞，在接缝处可用手拉一下是否脱缝，缝线是否有脱散，检查扣子和装饰性的小物件是否缝制牢固等。

4、闻一下产品是否有刺激性气味。如果有刺激性气味,可能是甲醛含量较高，选购时需慎重。

5、产品买回去后最好先洗一下再使用，一方面可去除部分有害物质，另外也可将衣服上的灰尘、脏污洗掉，以便放心穿着。

6、洗涤时应按洗涤说明要求进行，深、浅色产品分开洗涤。

附件

2017年广州市休闲服装产品质量监督抽查产品及其企业名单

| 序号 | 标称生产企业 | 产品名称 | 商标 | 型号规格 | 生产日期/批号 | 综合判定 | 不合格项目 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 广州职业门服饰有限公司 | 男裤 | ZYMEN | 165/76A 160/72A(备样:160/68A 165/74A) | ---/02008 | 合格 | ---- |  |
| 2 | 广州市葛来娣时装有限公司 | 裤裙 | GLADITH | 155/62A | ---/178310 | 合格 | ---- |  |
| 3 | 广州源盛时尚皮具制品有限公司 | 女长裤 | BESIONIA | 160/68A | ---/BAFS71834131 | 合格 | ---- |  |
| 4 | 广州源盛时尚皮具制品有限公司 | 套头上衣 | BESIONIA | 160/84A 170/92A(备样:160/84A 165/88A) | ---/BAFW63252231 | 合格 | ---- |  |
| 5 | 广州市卓言服装有限公司 | 针织衫 | Sooemm素言 | 175/96A 170/92A(备样:165/88A 160/84A) | ---/173Z5231 | 合格 | ---- |  |
| 6 | 广州中球（国际）服饰有限公司 | 男休闲裤 | JAKET | 170/80A(备样:175/82A) | ---/72M722811 | 合格 | ---- |  |
| 7 | 广州市慧霞时尚旗袍有限公司 | 绿底红花连衣裙 | 慧霞 HUIXIA | 170/92A 160/84A(备样:165/88A) | ---/C16-38 | 合格 | ---- |  |
| 8 | 广州市慧霞时尚旗袍有限公司 | 粉色网花连衣裙 | 慧霞 HUIXIA | 155/80A(备样:165/88A 160/84A) | ---/F15-04 | 合格 | ---- |  |
| 9 | 广州市今誉服饰有限公司 | 甜美百搭针织衫 | 阿依莲 a.yilian | 155/80A | ---/173231A053 | 合格 | ---- |  |
| 10 | 广东群豪服饰有限公司 | 短袖T恤（丝光棉） | 群豪 Qunhao | 170/88A(备样:160/80A 165/84A) | ---/72621A179B02 | 合格 | ---- |  |
| 11 | 广东群豪服饰有限公司 | 休闲裤(短裤) | 群豪 Qunhao | 180/90Y 175/82Y(备样:175/80Y 170/78Y) | ---/52279Y012K01 | 合格 | ---- |  |
| 12 | 快尚时装（广州）有限公司 | 女装裤子 | URBAN REVIVO | 160/68A(备样:155/64A 160/68A) | ---/WE37S6DR2000 | 合格 | ---- |  |
| 13 | 广州启木服饰有限公司 | 短针织T恤 | 云上写生 The Cloud Of Life | 155/80A (备样:165/88A) | ---/1734002 | 合格 | ---- |  |
| 14 | 广州市威利杰维服饰有限公司 | 针织休闲衬衫 | WIELII | 180/100A(备样:180/104A) | ---/T6T8012-B0 | 合格 | ---- |  |
| 15 | 广州市威利杰维服饰有限公司 | 针织休闲衬衫 | WIELII | 180/100A(备样:175/96A) | ---/T6T8009-P0 | 合格 | ---- |  |
| 16 | 广东华信雅迪斯时装有限公司 | 女装针织衫 | HRTiS 雅迪斯 | 165/88A | ---/4216043-421081 | 合格 | ---- |  |
| 17 | 广州市弘上服装有限公司 | 裤子 | CU:SHOW | 155/60A 160/64A(备样:160/64A 165/68A) | ---/139171 | 合格 | ---- |  |
| 18 | 广州艾古服饰有限公司 | 休闲裤 | AG | 180/84A | ---/A171851231 | 合格 | ---- |  |
| 19 | 广州启木服饰有限公司 | 半裙 | 云上写生 The Cloud Of Life | 165/72A 160/68A(备样:155/64A) | ---/1722015 | 合格 | ---- |  |
| 20 | 广州市芊之美服饰有限公司 | T恤 | QZMEI 芊之美 | 165/100C | ---/17321018729 | 合格 | ---- |  |
| 21 | 广州市芊之美服饰有限公司 | T恤 | QZMEI 芊之美 | 160/96C | ---/17321018712 | 合格 | ---- |  |
| 22 | 广州市杰芙凯服装有限公司 | 连衣裙 | Pastime | 160/84A | ---/P684OP055Z | 合格 | ---- |  |
| 23 | 广州市杰芙凯服装有限公司 | 长裤 | Pastime | 155/60A | ---/P624LP001Z | 合格 | ---- |  |
| 24 | 广州雁辉服装有限公司 | 针织T恤 | MINGLANGGE 名朗格 | 175/96A | ---/M-8268 | 合格 | ---- |  |
| 25 | 番禺星亚服饰有限公司 | 连衣裙 | MYHALF Deluxe 曼哈芙 | 170/92A | ---/AP6-8989 | 合格 | ---- |  |
| 26 | 番禺星亚服饰有限公司 | 裤子 | MYHALF Deluxe 曼哈芙 | 160/66A | 2012-12/AP4-8950 | 合格 | ---- |  |
| 27 | 广州市云谷熙品贸易有限公司 | 七分阔腿裤 | Be about to... | 155/64A (备样:160/68A) | ---/E26213704 | 合格 | ---- |  |
| 28 | 广州市云谷熙品贸易有限公司 | 棉麻上衣 | Be about to... | 160/84A(M) 155/80A(S) (备样:160/84A(M)) | ---/E26102702 | 合格 | ---- |  |
| 29 | 广州市善棉服装有限公司 | 连衣裙 | ART DOMAIN&SM | 175/96A | ---/G3L93 | 合格 | ---- |  |
| 30 | 广州市善棉服装有限公司 | 针织T恤 | ART DOMAIN&SM | 165/88A | ---/G3T19 | 合格 | ---- |  |
| 31 | 广州戈澜服装有限公司 | 短袖T恤 | 精英部落 ELITE TRIBE | 165/84A | ---/MDT7092 | 合格 | ---- |  |
| 32 | 广州戈澜服装有限公司 | 中裤 | 精英部落 ELITE TRIBE | 165/72A | ---/MZK7111 | 合格 | ---- |  |
| 33 | 广东西构服装有限公司 | 一字领印花雪纺上衣 | SUZANNE BETRO | 160/84A 165/88A(备样:155/80A 170/92A) | 2017-04-05/S7501194 | 合格 | ---- |  |
| 34 | 广东西构服装有限公司 | 撞色字母短款针织T | SUZANNE BETRO | 170/92A 165/88A(备样:155/80A 160/84A) | 2017-03-15/S7502143 | 合格 | ---- |  |
| 35 | 广州朴释谦合服饰有限公司 | T恤 | 千释 | 170/88A 180/96A(备样:175/92A) | ---/QB32F23362 | 合格 | ---- |  |
| 36 | 广州市猜想服饰有限公司 | 女装上衣 | miidii 谜底 | 155/80A | ---/64MC1873-1 | 合格 | ---- |  |
| 37 | 广州布言布语服饰有限公司 | 针织上衣 | Donoratico 达衣岩 | 165/88A | ---/Q2DTX0275 | 合格 | ---- |  |
| 38 | 广州邦盛服饰有限公司 | 休闲衬衫 | RED.P.G | 170/88A(备样:180/96A 175/92A) | ---/2141127006 | 合格 | ---- |  |
| 39 | 广州邦昊服装饰品有限公司 | 短袖T恤衫 | CHARRIOL | 165/84A | ---/C43-207011 | 合格 | ---- |  |
| 40 | 广州市坚搏贸易有限公司 | 无折休闲裤 | GODSON | 185/94A (备样:175/86A) | ---/G61A0276-02 | 合格 | ---- |  |
| 41 | 广州杰光企业有限公司 | T恤 | LOZIO | 185/104B | ---/14910757 | 合格 | ---- |  |
| 42 | 广州富铤实业有限公司 | 男休闲裤 | FORTEI | 175/84A | ---/1317093-61 | 合格 | ---- |  |
| 43 | 广东浪比时服装有限公司 | 针织短袖衫 | LONG BRIGS 浪比时 | 175/100B 170/96B (备样:170/96B) | ---/F02817 | 合格 | ---- |  |
| 44 | 广州缇丝丹服饰有限公司 | 针织T恤衫 | Tasidan | 170/92A 165/88A(备样:160/84A 165/88A) | ---/16114037 | 合格 | ---- |  |
| 45 | 广州市佛伦斯服饰有限公司 | 长袖衬衫 | FOLUNSI 佛伦斯 | 175/92A | ---/F7A24522-26 | 合格 | ---- |  |
| 46 | 广东劳斯顿实业发展有限公司 | 针织T恤衫 | LAWSITON | 175/92A 180/96A(备样:175/92A) | ---/1711255 | 合格 | ---- |  |
| 47 | 广州市卡宾服饰有限公司 | 短袖T恤 | Cabbeen | 170/92A | ---/317213211725 | 合格 | ---- |  |
| 48 | 广州摩拉贸易有限公司 | 男士特色交错条纹设计暗纹提花时尚翻领短袖T恤 | monteamor 蒙蒂埃莫 | 170/92A (备样:165/88A) | ---/062517231 | 合格 | ---- |  |
| 49 | 广州市商尚服饰有限公司 | 连衣裙 | 司歌 | 165/88A 160/84A(备样:165/88A) | ---/A631199 | 合格 | ---- |  |
| 50 | 摩登大道时尚集团股份有限公司 | 针织休闲上衣 | CANUDILO H HOLIDAYS | 175/92A 185/100A | ---/6121837 | 合格 | ---- |  |
| 51 | 广州英美服装有限公司 | T恤 | 韩潮袭人HCXR® | 165/92A | ---/KN20C3 | 合格 | ---- |  |
| 52 | 广州尚澜服饰有限公司 | 连衣裙 | iK | 160/84A | ---/L177A5280 | 合格 | ---- |  |
| 53 | 广州尚澜服饰有限公司 | T恤 | iK | 165/88A | ---/L176B4999 | 合格 | ---- |  |
| 54 | 广州比华利保罗服饰有限公司 | 男装T恤衫 | 比華利保羅 | 175/96A | ---/16321668 | 合格 | ---- |  |
| 55 | 广州市凝尚服饰有限公司 | 针织上衣 | IXXUE | 165/88A | ---/I63CBM6297 | 合格 | ---- |  |
| 56 | 广州市佰利豪服装贸易有限公司 | 男装针织休闲服 | SAINTPAULON | 175/96A(备样:170/92A 180/100A) | ---/SP121683 | 合格 | ---- |  |
| 57 | 广州易羽服饰有限公司 | 衬衣 | LESERBIE 奕色 | 160/84A | ---/Y27B306 | 合格 | ---- |  |
| 58 | 广州易羽服饰有限公司 | 连衣裙 | LESERBIE 奕色 | 155/80A | ---/Y66B111 | 合格 | ---- |  |
| 59 | 广州易羽服饰有限公司 | 上衣 | LESERBIE 奕色 | 170/92A | ---/Y16B082 | 合格 | ---- |  |
| 60 | 广州市万日科品牌管理有限公司 | 短袖圆领T恤 | POFALON | 185/105 180/100 (备样:175/95 165/85) | ---/01332 | 合格 | ---- |  |
| 61 | 广州市万日科品牌管理有限公司 | 休闲裤 | POFALON | 175/78A 170/74A (备样:175/82A 175/76A) | ---/07341 | 合格 | ---- |  |
| 62 | 广州市万日科品牌管理有限公司 | 长袖T恤 | POFALON | 190/110 170/90 (备样:185/105 165/85) | ---/01832 | 合格 | ---- |  |
| 63 | 广东庄姿妮时装有限公司 | 上衣 | 庄姿妮GIORGIO GIULINI | 160/84A 165/88A(备样:160/84A) | 2017-03/3012I007G1L2 | 合格 | ---- |  |
| 64 | 广州爱帛服饰有限公司 | 针织衫 | MO&Co. | 160/80A | ---/MA172TEE219-T01 | 合格 | ---- |  |
| 65 | 广州雅地服饰有限公司 | 女式上衣 | TWO CAT'S | 170/92A 165/88A(备样:160/84A 165/88A) | ---/172324 | 合格 | ---- |  |
| 66 | 广州雅地服饰有限公司 | 女式半裙 | TWO CAT'S | 170/76A 160/68A(备样:165/72A) | ---/172383 | 合格 | ---- |  |
| 67 | 广州品立服装有限公司 | T恤 | PINLI | 170/88A 185/100A (备样:175/92A 190/104A) | ---/S172511171 | 合格 | ---- |  |
| 68 | 广州品立服装有限公司 | T恤 | PINLI | 175/92A 185/100A (备样:190/104A 180/96A) | ---/S172411131 | 合格 | ---- |  |
| 69 | 广州宏诺服饰有限公司 | 长裤 | Aitoo 艾凸 | 160/68A (备样:170/76A) | ---/A1711CK701 | 合格 | ---- |  |
| 70 | 广州市睿华制衣有限公司 | 牛仔裤 | B.T BOY 棒球小子 | 170/74A 170/78A(备样:170/76A 175/80A) | ---/3657920 | 合格 | ---- |  |
| 71 | 广州市佳丝蔓服装有限公司 | 韩版时尚印花梭织半裙 | KASMANFN | 170/80A | 2017-03/7LNAD02003 | 合格 | ---- |  |
| 72 | 广州市佳丝蔓服装有限公司 | 韩版时尚针织衫 | KASMANFN | 165/88A 170/92A(备样:160/84A) | 2017-03/KLNA101003 | 合格 | ---- |  |
| 73 | 广州执物服饰有限公司 | 烫布套头衫 | DEPOT3 | 185/100A 175/92A(备样:170/88A 165/84A) | 2017-03/17B-10B66 | 合格 | ---- |  |
| 74 | 广州卡度尼服装有限公司 | 长袖T恤(休闲版) | 卡•度尼 | 165/84A 46 190/104A 56(备样180/96A 52 185/100A 54) | ---/KT216311B84 | 合格 | ---- |  |
| 75 | 广州英美服装有限公司 | 外套 | 韩潮袭人HCXR | 165/92A | ---/D522 | 合格 | ---- |  |
| 76 | 广州盛夫服装有限公司 | 弯袖短夹克 | HCH.GOOD-7 | 185/100A(备样:185/100A 195/108A) | ---/G03J0199 | 合格 | ---- |  |
| 77 | 广州博益服饰有限公司 | 男装衬衫 | Art Unit | 170/88A 165/84A(备样:180/96A 170/88A) | ---/7201035 | 合格 | ---- |  |
| 78 | 广州市睿华制衣有限公司 | 牛仔裤 | B.T BOY 棒球小子 | 175/80A 175/82A(备样:170/76A 170/78A) | ---/3667910 | 合格 | ---- |  |
| 79 | 广州市睿华制衣有限公司 | 牛仔裤 | B.T BOY 棒球小子 | 170/74A 165/72A(备样:170/76A 170/78A) | ---/3667913 | 合格 | ---- |  |
| 80 | 广州爱曼普服饰有限公司 | 针织T恤衫 | (图片) | 180/100A 185/104A(备样:195/112A 185/104A) | ---/673101632 | 合格 | ---- |  |
| 81 | 广州爱曼普服饰有限公司 | 针织上衣 | (图片) | 190/108A 180/100A(备样:185/104A) | ---/674101437 | 合格 | ---- |  |
| 82 | 广东自由鸟服装有限公司 | 女装针织上衣 | FREEBIRD自由鸟 | 170/90 | ---/7121018 | 合格 | ---- |  |
| 83 | 广州市盖恋服饰有限公司 | 梭织上衣 | Change she | 160/84A | ---/1IC629023 | 合格 | ---- |  |
| 84 | 广州市东洲服饰有限公司 | 半身裙 | DONGZHOUYALI 东洲雅莉 | 155/64A(S) | ---/B5471 | 合格 | ---- |  |
| 85 | 广州市桐江贸易有限公司 | 针织休闲衫 | Pierre cardin | 170/110 165/105 (备样:175/115 180/120) | ---/P2T-CLP-E404 | 合格 | ---- |  |
| 86 | 广州霸道公子服饰有限公司 | T恤 | (图片) | 190/104A | ---/17H303 | 合格 | ---- |  |
| 87 | 广州缤慕服饰有限公司 | 针织衫 | promone 缤慕 | 165/88A | ---/F17BS1623 | 合格 | ---- |  |
| 88 | 广州缤慕服饰有限公司 | 针织衫 | promone 缤慕 | 175/96A 180/100A (备样:180/100A) | ---/M17BS2469 | 合格 | ---- |  |
| 89 | 广州缤慕服饰有限公司 | 针织衫 | PROMONE 缤慕 | 160/84A | ---/B17BS10799 | 合格 | ---- |  |
| 90 | 广州速品服饰有限公司 | 圆领长袖卫衣 | SUPIN 速品 | 160/84A | ---/517392013 | 合格 | ---- |  |
| 91 | 广州速品服饰有限公司 | 圆领长袖T恤 | SUPIN 速品 | 160/84A | ---/517311025 | 合格 | ---- |  |
| 92 | 广州雅格斯曼服饰有限公司 | 九分哈伦裤 | E.GESM | 155/64A | ---/7613 | 合格 | ---- |  |
| 93 | 广州市偏爱服饰有限公司 | 针织短袖T恤 | U-CEVEL | 160/84A | ---/UEF173DT3776-1 | 合格 | ---- |  |
| 94 | 广州美雅高时装有限公司 | 女单衣 | 美雅高 | 165/84A 170/88A (备样:175/78A 170/88A) | ---/KH02 | 合格 | ---- |  |
| 95 | 广州美雅高时装有限公司 | 连衣裙 | 美雅高 | 165/84A 170/88A | ---/KL26 | 合格 | ---- |  |
| 96 | 广州市边缘地带服装有限公司 | 长袖衬衫 | EDGE | 170/96Y 175/100Y(备样:165/92Y 185/108Y) | ---/117301030A20 | 合格 | ---- |  |
| 97 | 广州市晨辉服装有限公司 | 女装T恤 | Gawain 歌芸露 | 180/100A 175/95A(备样:170/90A 165/85A) | ---/T700 | 合格 | ---- |  |
| 98 | 广州市晨辉服装有限公司 | 女装上衣 | 图片 | 170/88A(备样:170/92A 160/84A) | ---/ZT268006 | 合格 | ---- |  |
| 99 | 广州一步高服装有限公司 | 休闲女裤 | 名美服饰 | 155/62A | ---/9201 | 合格 | ---- |  |
| 100 | 比音勒芬服饰股份有限公司 | 男装T恤 | 比音勒芬 | 170/92A 175/96A(备样:175/96A) | ---/362171513 | 合格 | ---- |  |
| 101 | 广州意韵服饰有限公司 | 上衣(水洗产品) | Fan kai | 165/88A 165/92A(备样:155/80A 160/84A) | ---/SJAH5301 | 合格 | ---- |  |
| 102 | 广州卡佛连贸易有限公司 | 合体卵型长袖针织上衣 | calfland卡佛连 | 165/84A | ---/116132071-025-07 | 合格 | ---- |  |
| 103 | 广州卡佛连贸易有限公司 | 松身翻领H型中长款西装外套 | calfland卡佛连 | 160/80A | ---/116151339-826-05 | 合格 | ---- |  |
| 104 | 广州职业门服饰有限公司 | 男装短袖衬衫 | ZYMEN | 175/100A(备样:175/100A 170/96A) | ---/16207002 | 合格 | ---- |  |
| 105 | 犁人创意（广州）服饰设计有限公司 | 基础款H型牛仔长裤 | LIREN VILLAGE | 160/66A | ---/1Q171898B2 | 合格 | ---- |  |
| 106 | 犁人创意（广州）服饰设计有限公司 | 山林的童话短上衣 | LIREN VILLAGE | 160/84A | ---/1P263421LO | 合格 | ---- |  |
| 107 | 广州亚洲行领带服饰有限公司 | T恤衫 | BUYIBACK 拜邦 | 185/100A | ---/TB8010-Q092 | 合格 | ---- |  |
| 108 | 广州亚洲行领带服饰有限公司 | 休闲裤 | BUYIBACK 拜邦 | 180/88A | 2017-02/FCB8080-B032 | 合格 | ---- |  |
| 109 | 广州市纤麦服饰贸易有限公司 | 上衣 | 纤麦THIN MORE | 165/100B 180/112B (备样:170/104B 175/108B) | ---/961363169 | 合格 | ---- |  |
| 110 | 广州市依多锦服饰有限公司 | 女装衬衫 | 迪丝爱尔 | 160/84A 170/92A(备样:155/80A 165/88A) | ---/D152C01 | 合格 | ---- |  |
| 111 | 广州市柏姿贸易有限公司 | 针织衫 | 柏姿 PAKSY | 165/96B (备样:160/84B) | ---/17809 | 合格 | ---- |  |
| 112 | 广州市柏姿贸易有限公司 | 针织衫 | 柏姿 PAKSY | 165/100B 165/96B | ---/17810 | 合格 | ---- |  |
| 113 | 广州歆艾服装有限公司 | 女装休闲服 | XINAI歆艾 | 165/88A 160/84A(备样:170/92A 175/78A) | ---/173XE256 | 合格 | ---- |  |
| 114 | 广州市信和勇邦服饰有限公司 | 时尚收腰连衣裙 | 曼诺·比菲 | 155/80A (备样:160/84A) | ---/M1771B4028 | 合格 | ---- |  |
| 115 | 广州市信和勇邦服饰有限公司 | 复古花料上衣 | 曼诺·比菲 | 155/80A | ---/1642E3134 | 合格 | ---- |  |
| 116 | 广州市原上服饰实业有限公司 | 无袖连衣裙 | 水云间 SEDATE | 165/88A | ---/11721102220024991 | 合格 | ---- |  |
| 117 | 广州市原上服饰实业有限公司 | 长袖连衣裙 | 水云间 SEDATE | 165/88A | ---/11710403019005770 | 合格 | ---- |  |
| 118 | 广州奕勤服装设计有限公司 | T恤 | YAMMIRA 雅美瑞 | 160/80A | ---/X71211104 | 合格 | ---- |  |
| 119 | 广州市哲迪服饰有限公司 | 女装针织衫 | 哲迪 | 160/84A | ---/ZG22T219 | 合格 | ---- |  |
| 120 | 广州市汉崇服饰有限公司 | 针织T恤衫 | HIM uomo | 165/88A | ---/83171-601542B | 合格 | ---- |  |
| 121 | 广州市汉崇服饰有限公司 | 针织T恤衫 | HIM uomo | 170/92A(备样:165/88A) | ---/83161-601537B | 合格 | ---- |  |
| 122 | 广州市欧韵佳服饰实业有限公司 | 收腰连衣裙 | LARCHY (来尔佳昵) | 160/84A (备样:155/80A 165/88A) | ---/817210158 | 合格 | ---- |  |
| 123 | 广州市皑如服饰设计有限公司 | 无袖梭织小衫短款 | air.U | 170/96A 165/92A(备样:160/88A) | ---/3030707723-7SA816 | 合格 | ---- |  |
| 124 | 广州市皑如服饰设计有限公司 | 短袖梭织小衫 | air.U | 170/96A 175/100A (备样:165/92A) | ---/3031104722-7SA664A | 合格 | ---- |  |
| 125 | 广州腾羿服饰有限公司 | 套头衫 | CR?Z! | 165/85 (备样:160/85) | ---/CDK3V061 | 合格 | ---- |  |
| 126 | 广州腾羿服饰有限公司 | 半裙 | CR?Z! | 165/66A (备样:170/70A) | ---/CDK3B060 | 合格 | ---- |  |
| 127 | 广州市格风服饰有限公司 | 连衣裙 | GLORIA歌莉娅 | 160/84A | ---/175J4A010 | 合格 | ---- |  |
| 128 | 广州艾德服饰有限公司 | 上衣 | FLEUR DE FEVRIER芙乐尔·飞舞衣 | 170/92A 160/84A (备样:165/88A 155/80A) | ---/FC5B0618 | 合格 | ---- |  |
| 129 | 广州莉佳丽服饰有限公司 | 九分裤 | LIJIALI 莉佳丽 | 160/68A (备样:165/72A) | ---/LJL8251763012 | 合格 | ---- |  |
| 130 | 广州市摩地服饰实业有限公司 | 衬衫(D1) | JECCI FIVE | 165/88A(备样:160/84A) | ---/117613141 | 合格 | ---- |  |
| 131 | 广州市重逢服饰有限公司 | 外套 | My wardrobe 私人衣橱 | 170/88A(备样:165/84A) | ---/SWC3W345 | 合格 | ---- |  |
| 132 | 广州市海珠区金才展服装厂 | 连衣裙 | 碧阳sunblossom | 175/96A | ---/EO22342V | 合格 | ---- |  |
| 133 | 广州艾托奥服饰有限公司 | 休闲上衣 | AITU(艾托奥) | 165/88A | ---/T1731TX23 | 合格 | ---- |  |
| 134 | 广州艾托奥服饰有限公司 | 休闲上衣 | AITU(艾托奥) | 165/88A | ---/T1731CS62 | 合格 | ---- |  |
| 135 | 广州初原服饰有限公司 | 针织基本套头 | BANXIAOXUE | 170/88A 160/80A(备样:165/84A) | ---/B17221D207 | 合格 | ---- |  |
| 136 | 广州初原服饰有限公司 | 中长吊带 | BANXIAOXUE | 160/80A 165/84A(备样:165/84A) | ---/B17211E229 | 合格 | ---- |  |
| 137 | 广州市宏装服饰有限公司 | 针织休闲衫 | 佛伦帝奴 | 175/92A | ---/1267121-24 | 合格 | ---- |  |
| 138 | 广州越界服饰有限公司 | 翻领绣花T恤 | KONZEN 空间 | 170/88A(备样:170/88A) | ---/1721590391 | 合格 | ---- |  |
| 139 | 广州友谊班尼路服饰有限公司 | 针织T恤衫 | Baleno | 165/88B | ---/8870110206Y01 | 合格 | ---- |  |
| 140 | 广州友谊班尼路服饰有限公司 | 针织衫 | Baleno | 170/92B | ---/88702207W9402 | 合格 | ---- |  |
| 141 | 广东博斯服饰实业有限公司 | 休闲长裤 | BOSSSUNWEN | 175/78A 175/82A(备样:180/84A 180/86A) | ---/21172323290 | 合格 | ---- |  |
| 142 | 广州福龙实业有限公司 | 休闲衬衫 | 路卡迪龍 | 180/96A 170/88A(备样:175/92A) | ---/12617032-18 | 合格 | ---- |  |
| 143 | 广州颖昕服饰有限公司 | 上衣 | LITING骊廷 | 180/100A | ---/Y122022 | 合格 | ---- |  |
| 144 | 深圳虎威制衣有限公司广州分公司 | 男装针织POLO衫 | GIORDANO | 175/100A | ---/010162242903 | 合格 | ---- |  |
| 145 | 深圳虎威制衣有限公司广州分公司 | 男装梭织休闲裤 | GIORDANO | 165/72A | ---/011262011229 | 合格 | ---- |  |
| 146 | 广州市全民服饰有限公司 | 女针织外套 | SPIUTO | 165/84A | ---/GBAF25603-305 | 合格 | ---- |  |
| 147 | 广州市全民服饰有限公司 | 男针织长裤 | SPIUTO | 175/82A | ---/MAAF22613-206 | 合格 | ---- |  |
| 148 | 广州市淑都服饰有限公司 | 上衣 | Shunvfang | 160/84A | ---/Z7307079 | 合格 | ---- |  |
| 149 | 广州市凯全服装有限公司 | T恤 | gardor 佐道 | 185/100A 180/96A (备样:170/84A 175/92A) | ---/A720630-20 | 合格 | ---- |  |
| 150 | 广州哲思时装有限公司 | 九分潮裤 | HOZZS | 175/80A 180/84A(备样:170/76A 185/88A) | ---/H73K41846 | 合格 | ---- |  |
| 151 | 广州市镁莱时装有限公司 | 休闲裤 | 邦德狮 BANGCES | 175/84A 175/86A(备样:175/90A 180/94A) | ---/68300062-111 | 合格 | ---- |  |
| 152 | 广州尚澜服饰有限公司 | 连衣裙 | iK | 160/84A | ---/L177A5279 | 不合格 | 1.耐湿摩擦色牢度 2.可分解致癌芳香胺染料 | 复查合格 |
| 153 | 广州韩味服饰有限公司 | T恤 | 青蔷薇 | M | ---/T464 | 不合格 | 1.产品使用说明（标识） 2.可分解致癌芳香胺染料 |  |
| 154 | 广州海盟服饰有限公司 | 连衣裙 | oyll | XL S(耐久性标签)(备样:M L(耐久性标签)) | ---/173215260 | 不合格 | 1.产品使用说明（标识） 2.纤维含量 | 复查合格 |
| 155 | 广州市健森体育用品有限公司 | 女装V领T恤 | Dansport动向 | 160/90 165/95(备样:170/100 175/105) | ---/D-07231 | 不合格 | 纤维含量 | 复查合格 |
| 156 | 广州市健森体育用品有限公司 | 男装反领T恤 | Dansport动向 | 175/105 170/100(备样175/105) | ---/D-07232 | 不合格 | 纤维含量 | 复查合格 |
| 157 | 广州倪裳贸易有限公司 | 罗衣V领拼接连衣裙 | roeyshouse | 160/84A | ---/CE0435 | 不合格 | 产品使用说明（标识） |  |
| 158 | 广州倪裳贸易有限公司 | 罗衣性感侧开叉连衣裙 | roeyshouse | 160/84A | ---/CE0238 | 不合格 | 产品使用说明（标识） |  |
| 159 | 广州市鑫影服饰有限公司 | 衬衣 | HCLY | 165/88A 160/84A(备样:160/84) | ---/YQ080013A | 不合格 | 产品使用说明（标识） |  |
| 160 | 广州市鑫影服饰有限公司 | 套头上衣 | HCLY | 160/84A 165/88A(备样155/80A) | ---/YQ080012A | 不合格 | 产品使用说明（标识） |  |
| 161 | 广州翼至藤服饰有限公司 | 裤子 | 翼の藤 | 5码(吊牌) | ---/K816# | 不合格 | 产品使用说明（标识） |  |
| 162 | 广州翼至藤服饰有限公司 | 裤子 | 翼の藤 | 4码(吊牌) | ---/K862# | 不合格 | 产品使用说明（标识） |  |
| 163 | 广州姿诺服饰有限公司 | 连衣裙3229 | 伊嘟嘟 | 165/96C | ---/3229 | 不合格 | 接缝性能 |  |
| 164 | 广州市蔓哲服饰有限公司 | 高腰开叉包臀裙 | dambolo | 170/74A(备样:165/71A) | ---/D0732164984 | 不合格 | 1.产品使用说明（标识） 2.纤维含量 | 复查合格 |
| 165 | 广州市蔓哲服饰有限公司 | 大肌眼装饰短裤 | dambolo | 175/77A 170/74A(备样165/71A) | ---/D0732244979 | 不合格 | 产品使用说明（标识） |  |
| 166 | 广州市优仕实业发展有限公司 | 男装长袖针织衫 | UCLA | S(耐久性标签)165/85(S)(吊牌) | ---/AP3-BMX4354B | 不合格 | 产品使用说明（标识） |  |
| 167 | 广州正厚百货有限公司 | 女装休闲中袖衬衫 | oce | S,L(备样:M,XL(耐久性标签)) | ---/RWCAB6076 | 不合格 | 1.产品使用说明（标识） 2.接缝性能 | 复查合格 |
| 168 | 广州正厚百货有限公司 | 女装长袖连衣裙 | oce | XS,S(L,M(耐久性标签)) | ---/PWUAD6239 | 不合格 | 产品使用说明（标识） |  |
| 169 | 广州路易十三服饰有限公司 | 短袖T恤 | 路易十三 LOUIS XIII | 170/92A 185/104A (备样:175/96A 180/100A) | ---/7117-2 | 不合格 | 产品使用说明（标识） |  |
| 170 | 广州路易十三服饰有限公司 | 短袖T恤 | 路易十三 LOUIS XIII | 170/92A (备样:165/88A) | ---/7106-6 | 不合格 | 产品使用说明（标识） |  |
| 171 | 广州品立服装有限公司 | 休闲九分裤 | PINLI | 170/76A 190/90A(备样:185/86A 180/84A) | ---/S171117041 | 不合格 | 耐湿摩擦色牢度 |  |
| 172 | 广州卡度尼服装有限公司 | 短袖T恤 | 卡•度尼 | 170/88A 185/100A(备样:175/92A 180/96A) | ---/KT216297F75 | 不合格 | 耐光色牢度 | 复查合格 |
| 173 | 广州威铭织造制衣有限公司 | 韩版上衣 | 创色 | 3XL XXL | ---/CS221 | 不合格 | 产品使用说明（标识） |  |
| 174 | 广州迅都贸易有限公司 | 衬衣 | 筱姿 Xiao Zi | 160/84A | ---/XZ16C7405 | 不合格 | 产品使用说明（标识） |  |
| 175 | 广州迅都贸易有限公司 | 针织T恤衫 | 筱姿 Xiao Zi | 160/84A | ---/XZ17A8081 | 不合格 | 产品使用说明（标识） |  |
| 176 | 广州市亨泰服饰有限公司 | 梭织衫 | HONO 亨奴 | 165/92A | ---/B17048 | 不合格 | 接缝性能 | 复查合格 |
| 177 | 广州市东洲服饰有限公司 | 连衣裙 | DONGZHOUYALI 东洲雅莉 | 160/84A | ---/L5100 | 不合格 | 纤维含量 |  |
| 178 | 广州乎麦服饰有限公司 | 女装T恤 | SAYKA 拾卡 | 155/80A 160/84A (备样:160/84A) | ---/E172NT0295 | 不合格 | 产品使用说明（标识） |  |
| 179 | 广州乎麦服饰有限公司 | 女装连衣裙 | SAYKA 拾卡 | 160/84A | ---/D172NQ0016 | 不合格 | 1.产品使用说明（标识） 2.接缝性能 |  |
| 180 | 广东商政投资有限公司 | T恤 | HK·SAMBRA | 50 52(备样:48 50) | ---/175101013 | 不合格 | 产品使用说明（标识） |  |
| 181 | 广东商政投资有限公司 | 休闲裤 | HK·SAMBRA | 185/92A 175/78A(备样:185/88A 175/82A) | ---/175113035 | 不合格 | 产品使用说明（标识） |  |
| 182 | 广州蔓哲服饰有限公司 | 百搭基础衬衫 | dambolo | 160/84A 175/96A (备样:165/88A 170/92A) | ---/D0732014958 | 不合格 | 1.产品使用说明（标识） 2.纤维含量 |  |
| 183 | 广州市钻盛贸易有限公司 | 男装休闲长裤 | Jimson collection | 175/86 175/84(备样:170/72 175/86) | ---/5107 | 不合格 | 1.产品使用说明（标识） 2.纤维含量 |  |
| 184 | 广州市钻盛贸易有限公司 | 男装休闲长裤 | Shirt store | 175/80 175/76 (备样:175/80 170/74) | ---/716136002 | 不合格 | 1.产品使用说明（标识） 2.纤维含量 | 复查合格 |
| 185 | 广州市金宇服装有限公司 | 连衣裙 | AIKERL | 160/80A(备样:165/84A) | ---/D172808 K80 | 不合格 | 耐光色牢度 |  |
| 186 | 广州市奥琦服装有限公司 | 牛仔裤 | ANNZO | 165/68A (备样:170/72A) | ---/217371018 | 不合格 | 缝口纰裂程度 |  |
| 187 | 广州海盟服饰有限公司 | 单裙 | oyll | S,M(耐久性标签)(备样:S(耐久性标签)) | ---/173116634 | 不合格 | 1.产品使用说明（标识） 2.纤维含量 | 复查合格 |
| 188 | 广州名鼠服饰有限公司 | 短袖T恤 | MINGSHU名鼠 | 185/104A 190/108A(备样:175/96A 180/100A) | ---/71208221 | 不合格 | 产品使用说明（标识） |  |
| 189 | 广州名鼠服饰有限公司 | 短袖T恤 | MINGSHU名鼠 | 185/104A 170/92A(备样:180/100A 175/96A) | ---/71208137 | 不合格 | 产品使用说明（标识） |  |
| 190 | 广州伯夫秀服装有限公司 | 雪纺衫 | Ms·She | 165/108C | ---/M1720864 | 不合格 | 接缝性能 | 复查合格 |
| 191 | 广州伯夫秀服装有限公司 | 裤装 | Ms·She | 165/84C (备样:165/84C 165/88C) | ---/M1720081 | 不合格 | pH值 | 复查合格 |
| 192 | 广州市边缘地带服装有限公司 | 短袖POLO | EDGE | 170/96Y | ---/117202045A224M | 不合格 | 产品使用说明（标识） |  |
| 193 | 广州市唐居服饰有限公司 | 连衣裙 | 唐居 | M L | ---/4B10215-10 | 不合格 | 1.产品使用说明（标识） 2.接缝性能 3.耐湿摩擦色牢度4.耐湿摩擦色牢度 |  |
| 194 | 广州市唐居服饰有限公司 | 休闲裤 | 唐居 | XL S(备样:M) | ---/16B8668-04 | 不合格 | 1.产品使用说明（标识）2.接缝性能 3.耐湿摩擦色牢度 |  |
| 195 | 广州市依多锦服饰有限公司 | 女装雪纺上衣 | 迪丝爱尔 | 165/88A 155/80A(备样:170/92A 160/84A) | ---/D152A07 | 不合格 | 纤维含量 | 复查合格 |
| 196 | 广州奕勤服装设计有限公司 | 连衣裙 | YAMMIRA 雅美瑞 | 160/80A | ---/Q711265010 | 不合格 | pH值 | 复查合格 |
| 197 | 广州市哲迪服饰有限公司 | 女装连衣裙 | 哲迪 | 160/84A | ---/ZG21D131 | 不合格 | 耐光色牢度 |  |
| 198 | 广州市欧韵佳服饰实业有限公司 | 无袖印花小衫 | LARCHY (来尔佳昵) | 165/88A 170/92A (备样:150/76A 160/84A) | ---/817202368 | 不合格 | 纤维含量 | 复查合格 |
| 199 | 广州韩味服饰有限公司 | 背心 | 青蔷薇 | M | ---/T044 | 不合格 | 1.产品使用说明（标识） 2.纤维含量 | 复查合格 |
| 200 | 广州艾德服饰有限公司 | 衬衣 | FLEUR DE FEVRIER芙乐尔·飞舞衣 | 165/88A | ---/FC5H0655 | 不合格 | pH值 |  |
| 201 | 广州莉佳丽服饰有限公司 | 衬衣 | LIJIALI 莉佳丽 | 180/100A (备样:165/88A 170/92A) | ---/LJL8151703015 | 不合格 | 纤维含量 | 复查合格 |
| 202 | 广州艮泰服饰有限公司 | 连衣裙 | (图片) | 155/80A 165/88A(备样:155/80A) | ---/AL25A057 | 不合格 | 纤维含量 |  |
| 203 | 广州艮泰服饰有限公司 | 小衫 | (图片) | 155/80A(备样:165/88A 155/80A) | ---/AP16C186 | 不合格 | 纤维含量 |  |
| 204 | 广州市重逢服饰有限公司 | 半裙 | YOURAn游然 | 160/68A 165/72A(备样:170/76A) | ---/YC3Q177 | 不合格 | 耐光色牢度 | 复查合格 |
| 205 | 广州市海珠区金才展服装厂 | 长袖衫 | 碧阳sunblossom | 170/92A | ---/AO22300K | 不合格 | 1.产品使用说明（标识） 2.纤维含量 | 复查合格 |
| 206 | 广州唐宋源服饰有限公司 | 唐装裤 | MOUNTAIN 山牌 | 180/96A(备样:165/84A 170/88A) | ---/116CK4530 | 不合格 | 产品使用说明（标识） |  |
| 207 | 广州市君华力服饰有限公司 | 休闲裤 | MUTEVI | 170/74A 175/82A (备样:170/76A 170/78A) | ---/MKX172-8828-1# | 不合格 | 1.产品使用说明（标识） 2.纤维含量 3.耐湿摩擦色牢度 |  |
| 208 | 广州哲思时装有限公司 | 套头卫衣 | HOZZS | 175/96A 165/88A(备样:180/100A 170/92A) | ---/H74W31892 | 不合格 | 纤维含量 | 复查合格 |
| 209 | 广州依趣服装有限公司 | 连衣裙 | XIRAN 熙然 | 165/88A(L)(备样:165/92A(XL)) | ---/HU8257 | 不合格 | 1.产品使用说明（标识） 2.接缝性能 |  |
| 210 | 广州嵘霖服装有限公司 | 女装连衣裙 | BALIJING | 165/88A（吊牌） | ---/B74Q5121L | 不合格 | 1.产品使用说明（标识） 2.纤维含量 |  |
| 211 | 广州瀚铭熙服饰有限公司 | 裤子 | DE'LIZZA德利兹 | 165/84A | ---/174027 | 不合格 | 产品使用说明（标识） |  |
| 212 | 广州姬色服装有限公司 | 连衣裙 | JISE 姬色 | 180/100A (备样:175/96A) | ---/9286 | 不合格 | 1.接缝性能 2.纤维含量 |  |
| 213 | 广州姬色服装有限公司 | 连衣裙 | JISE 姬色 | 160/84A 170/92A (备样:165/88A) | ---/8033 | 不合格 | 纤维含量 |  |
| 214 | 广州牧衣服饰有限公司 | 连衣裙-雨巷 | 牧衣 | 165 (备样:155) | ---/16XPM097 | 不合格 | 1.产品使用说（标识） 2.接缝性能 3.纤维含量 |  |
| 215 | 广州市宾利思服饰有限公司 | 长袖连衣裙 | nvzhihueise (女子卉色) | 170/92A 160/84A(备样:160/84A 165/88A) | ---/N17Q317185 | 不合格 | 1.接缝性能 2.纤维含量 |  |
| 216 | 广州纳如服装有限责任公司 | 衬衫 | 印象工坊 | 160/84A 170/92A(备样:170/92A 165/88A) | ---/J2201 | 不合格 | 产品使用说明（标识） |  |
| 217 | 广州格弟服饰有限公司 | 连衣裙 | Kin Mei 鑫美 | 165/88A 155/80A(备样:160/84A) | ---/7B4752# | 不合格 | 1.产品使用说明（标识） 2.接缝性能 3.纤维含量 |  |
| 218 | 广州市镁莱时装有限公司 | T恤 | 邦德狮 BANGCES | 180/96A 170/88A(备样:175/92A 185/100A) | ---/68011207-531 | 不合格 | 产品使用说明（标识） |  |